„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_08 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Konstrukce z betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Konstrukce z betonu, železobeton, předpjatý beton |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

Beton je umělý kámen.

Beton je stavební materiál vyrobený z kameniva, cementu a vody. Vykazuje obdobné vlastnosti jako některé přírodní kameny, tj. vzdoruje dobře tlaku, je však křehký, není tudíž schopný větších deformací a má malou pevnost 
v tahu a ve smyku.

Pro konstrukce z betonu lze použít:

- obyčejný beton (z hutného kameniva) o objemové hmotnosti větší než 
2000 kg/m3, obvykle do 2500 kg/m3, kterého se používá ke konstrukcím všeho druhu,

- lehký konstrukční beton (z pórovitého kameniva jako keramzit, expandit, zpěněná vysokopecní struska) o objemové hmotnosti 1100 až 2000 kg/m3. Lze jej výhodně aplikovat na konstrukce bytových, občanských, ale 
i mostních staveb,

- těžký beton (z hutného těžkého kameniva jako čedič, žula aj.) o objemové hmotnosti větší než 2500kg/m3, který se používá zcela výjimečně, jen pro zvláštní stavby (např. na ochranné pláště reaktoru).

Podle způsobu, jakým jsou konstrukce vyztuženy, rozeznáváme:

Prostý beton

- beton nevyztužený anebo vyztužený pouze pomocnou výztuží,

- vykazuje malou pevnost v tahu -pouze 1/6 až 1/15 pevnosti v tlaku,

- pro konstrukce namáhané dostředným tlakem nebo mimostředným tlakem 
s malou výstředností,

- masivní stavby: gravitační hráze, opěrné zdi, pilíře, klenby, základové pásy pod zdmi, základové patky pod sloupy apod.

Železový beton (železobeton)

- beton nepředpjatý vyztužený ocelovými vložkami,

- ocelové vložky se podílejí na přenášení vnitřních sil (tlakových či tahových) 
v prvku nebo v konstrukci,

- železový beton je schopen přenášet i tahové vnitřní síly,

- konstrukce namáhané nejen tlakem, ale také na ohyb a na mimostředný tlak nebo tah s velkou výstředností,

- železový beton lze využít univerzálně téměř pro všechny druhy konstrukcí,

Předpjatý beton

- beton, do nějž je záměrně a nezávisle na zatížení vneseno předpětí předpínací výztuží,

- vyloučí se v konstrukci úplně nebo částečně tahové vnitřní síly a dochází 
k lepšímu využití betonu,

- zmenšení průřezových rozměrů a tím k snížení vlastní hmotnosti předpjatých prvků především na nosné konstrukce namáhané na ohyb nebo na tah - např. stavební dílce stropních a střešních konstrukcí (desky, trámy, průvlaky, vazníky), válcové nádrže, tlaková potrubí.

Podle toho, jakým způsobem se betonová konstrukce zhotovuje, rozlišujeme:

Konstrukci monolitickou,

- jednotlivé části se betonují přímo na místě svého statického působení 
v konstrukci a tvoří s ostatními částmi konstrukce jednolitý celek, výztuž 
i čerstvá betonová směs se ukládají do předem zhotoveného bednění, které se po zatvrdnutí směsi odstraní.

Konstrukci montovanou,

- jednotlivé části (betonové dílce) jsou vyráběny odděleně a mimo místo svého statického působení v konstrukci,

- osazují se již hotové a dostatečné zatvrdlé betonové dílce se vyrábějí převážné v centrálních výrobnách, panelárnách, a na jednotlivé stavby se dovážejí, výjimečně se zhotovují ambulantně na stavbě jako staveništní dílce (většinou jako atypické doplňky).

Beton - podstata betonu a jeho struktura

- zatvrdlý beton je umělý slepenec zrn kameniva spojených vzájemně cementovým tmelem,

- slepenec skládající se ze zrn kameniva drobného (s velikostí zrn do 4 mm) hrubého (s velikostí zrn do 125 mm),

- cementový tmel vzniká hydratací cementu (hydraulického práškovitého pojiva),

- hydratace cementu je velmi složitý chemický proces tvoří se krystaly jehlicovitého slohu, které se postupně prodlužují, vzájemně proplétají 
a přirůstají k zrnům kameniva,

- počáteční produkt má vlastnosti gelu.

Beton je látka značně nestejnorodá, což nutně vyplývá z různorodých vlastností jeho jednotlivých složek (kamenivo, cement, voda).

Zatvrdlý beton se skládá ze:

- skupenství pevného (kamenivo a pevná část cementového tmele),

- kapalného (voda vázaná k povrchu krystalů a voda volná, kapilární, vyplňující mikropóry v hydratovaném cementu -je to ona část záměsové vody, která se nespotřebovala při hydrataci a neodpařila se),

- plynného (vzduch a jiné plynné částice).

Vlastnosti betonu z hutného kameniva

Nejdůležitější vlastnosti z hlediska využití betonu ve stavební praxi:

- pevnost,

- přetvárnost,

- objemové změny,

- případně trvanlivost a vodotěsnost.

Doporučené množství cementu:

- do 500 kg cementu na 1 m³ hotového betonu, větší množství nemá smysl

- min. množství cementu u prostého betonu 200 kg/m³ u železového betonu 240 kg/m³ hotového betonu

Do konstrukčních betonů se nejčastěji používají:

- portlandské cementy, vznikající semletím portlandského slínku se sádrovcem (regulátor tuhnutí),

- směsné cementy, vznikající semletím portlandského slínku s hydraulickou příměsí (nejčastěji vysokopecní struska) a sádrovcem. Ze směsných cementů jsou nejpoužívanější struskoportlandský a vysokopecní.

Cvičení

## Vysvětlete pojmy:

Hydratace

Hydratační teplo

Tuhnutí

Tvrdnutí

Test

# Popište:

1) Co to je prostý beton.

2) Co to je železový beton (železobeton).

3) Co to je předpjatý beton.

4) Vysvětlete rozdíl mezi konstrukci monolitickou a konstrukci montovanou.

5) Doporučené množství cementu.