„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_09 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vliv kameniva na pevnost betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Vliv kameniva na pevnost betonu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků 
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

Vliv kameniva na pevnost betonu

Pevnost kameniva použitého do betonové směsi je vždy větší, než je požadovaná krychelná pevnost hotového, zatvrdlého betonu. Vlastní pevnost kameniva není tudíž pro pevnost betonu rozhodující.

Granulometrioké složení kameniva

Významně ovlivňuje pevnost betonu, neboť na zrnitosti a množství vody 
(v souvislosti s dokonalým zhutněním), závisí vnitřní tření betonové směsi.

Kamenivo s plynulou zrnitostí

- zastoupena zrna všech velikostí od nejjemnější moučky až po nejhrubší zrna),

- vyznačuje se malým vnitřním třením a poskytuje tudíž dobře zpracovatelné betonové směsi bez použití velkého množství vody.

Kamenivo s přetržitou zrnitostí

- chybějí zrna určitých velikostí, frakce na sebe přímo nenavazují,

- vyžaduje menší množství cementu (menší povrch zrn kameniva),

- používá se strojních prostředků na zhutnění betonu (vibrátoru ponorných nebo příložných), neboť vibrací se podstatně sníží vnitřní tření ve směsi.

Maximální velikosti zrna s ohledem na:

- průřezové rozměry konstrukce,

- hustotu výztuže,

- mezery mezi vložkami a bedněním apod.

Doporučená horní mez frakce je

- u prostého betonu 63 mm,

- u železového betonu 16 mm u konstrukcí běžných rozměru a 32 mm 
u konstrukcí větších rozměrů.

Cvičení

Nakreslete graf s plynulou a přetrženou křivkou zrnitosti:

Test

Popište:

1) Vliv kameniva na pevnost betonu.

2) Granulometrioké složení kameniva.

3) Kamenivo s plynulou zrnitostí.

4) Kamenivo s přetržitou zrnitostí.

5 Na čem závisí maximální velikosti zrna.

6) Doporučená horní mez frakce.