„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Závislost pevnosti betonu na vodním součiniteli |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Vodní součinitel betonové směsi |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků 
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

Závislost pevnosti betonu na vodním součiniteli

Pevnost betonu výrazně závisí na množství použité vody, na vodním součiniteli, udávající váhový poměr vody k cementu (w = v/c). K řádnému průběhu procesu hydratace stačí vodní součinitel 0,23 až 0,25. Pro dokonalé zpracování betonové směsi nutno zvýšit vodní součinitel na 0,3 až 1,0 podle způsobu zhutňování.

Podle stupně zpracovatelnosti betonové směsi se rozlišují směsi

- velmi tuhé, tuhé, zavlhlé, málo měkké, měkké, velmi měkké a tekuté.

Největších pevností se dociluje při co nejmenším vodním součiniteli, při němž ovšem je možno betonovou směs ještě dokonale zpracovat, tj. při w = 0,3 až 0,5.

Při nižším vodním součiniteli (w < 0,3) pevnost betonu rychle klesá, směs nelze řádně zpracovat, část cementu nepřijde vůbec do styku s vodou.

Při vyšším vodním součiniteli (w > 0,3) dochází časem k odpaření přebytečné vody 
a ke vzniku drobných pórů v zatvrdlém cementovém tmelu, které vedou ke snížení pevnosti.

Závislost pevnosti betonu v tlaku na vodním součiniteli při různých způsobech zhutňování betonové směsi

Závislost pevnosti betonu na jeho celkovém složení. Pevnost betonu v tlaku lze podle franc. inženýra Pareta vyjádřit

Rb = K · γ 2 = K (c/(c + v + p))2

kde K je konstanta závislá na druhu cementu, jeho vaznosti, druhu kameniva, na konzistenci směsi, stáří betonu aj.

γ = (c/(c + v + p))

udává objemový poměr cementu a cementu, vody a pórů, v jednotkovém objemu betonu, tj. 1=k+c+v+p , přičemž k, c, v, p jsou objemy zaujímané kamenivem, cementem, vodou, póry vyplněné vzduchem, popř. plynem.

Z uvedeného vztahu vyplývá, že

- pevnost betonu bude tím větší, čím větší bude obsah cementu (c), a čím menší bude objem mezi zrny kameniva ve zhutněném betonu (c + v + p),

- nejpevnější betony obdržíme, redukujeme-li na nejvyšší možnou míru objem pórů, tj. čím větší část objemu mezer mezi zrny kameniva je vyplněna zatvrdlým cementem.

Toho lze docílit jednak dokonalým zhutněním čerstvé betonové směsi tak, aby objem vzduchu byl minimální, jednak co nejvíce redukovat přebytečnou vodu, která slouží pouze pro zpracování betonové směsi.

Cvičení

## Vysvětlete pojmy:

1) Jaké znáte druhy vibrátorů – vysvětlete použití.

Test

# Popište:

1) Závislost pevnosti betonu na vodním součiniteli.

2) Druhy betonové směsi podle vodního součinitele.

3) Vysvětlete vztah mezi pevností betonu a vodním součinitelem.

4) Jak ovlivňují jednotlivé složky betonu jeho pevnost.