„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_11 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Vliv vlhkosti prostředí a teploty na pevnost betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Vliv vlhkosti prostředí a teploty na pevnost betonu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků 
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

Vliv vlhkosti prostředí a teploty na pevnost betonu

Aby řádně probíhal hydratační proces:

- musí betonová směs tuhnout a tvrdnout v prostředí s určitou teplotou a vlhkostí,

- tvrdnoucí beton musí mít dostatek vody,

- musíme jej chránit před náhlým vysoušením (slunce, vítr),

- po ukončení procesu tuhnutí dostatečně kropit,

- chránit při tvrdnutí před prudkým deštěm, aby se cement nevyplavil.

Vliv teploty, při níž beton tuhne a tvrdne

Nepříznivě působí na průběh hydratace nízké teploty. Cement hydratuje normálně při teplotách vyšších než +5° C. Při nižších teplotách se hydratace zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se vůbec zastaví.

Velmi nebezpečné je, zmrzne-li betonová směs během procesu tuhnutí (do 12 až 24 hodin podle druhu použitého cementu) - přeruší se hydratace, led naruší soudržnost, po oblevě se beton rozpadne

Při zmrznutí až během tvrdnutí betonu následky již nejsou tak katastrofální - soudržnost betonu je již dostatečná a rozpínání ledu beton nepoškodí, po oteplení se hydratační proces obnoví a tvrdnutí betonu pokračuje.

Pokles pevnosti vlivem mrazu je tím větší, čím dříve během tvrdnutí beton zmrzl. Závisí také na rozměrech konstrukcí - tenkostěnné konstrukce jsou choulostivější než masivní.

Odolnost konstrukcí vůči mrazu během jejich tvrdnutí závisí rovněž na použitém druhu cementu - betony z běžných cementů s malým hydratačním teplem, jsou choulostivější než betony vyrobené z cementů, které uvolňují značné hydratační teplo při tvrdnutí.

Urychlení procesu tvrdnutí

Propařování

vystavení betonové směsi po určitou dobu účinku nasycené horké páry (70 až 80°C), pod tlakem (do 0,05 MPa) beton vykazuje již za 10 hodin až několik dní (záleží na teplotě při propařování) zhruba stejné pevnosti jako beton, který tvrdne 
v normálním prostředí za 28 dní.

Autoklávování betonu

Beton je vystaven teplotám 120 až 190° C a tlaku několik atmosfér, lze ještě více urychlit tvrdnutí betonu a dosáhnout ještě vyšších pevností, řádově až 100 MPa.

Cvičení

## Vysvětlete pojmy:

Autoklávování betonu.

Ošetřování betonu v době tuhnutí a tvrdnutí.

Test

# Popište:

1) Vliv teploty, při níž beton tuhne a tvrdne.

2) Urychlení procesu tvrdnutí.