„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_14_2_14 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Požární odolnost betonu |
| Jméno autora | Ing. Bc. Jiří Čihák |
| Tematická oblast | Technologie betonu |
| Vzdělávací obor | 36-47-M/01 Stavebnictví |
| Předmět | Stavební konstrukce |
| Ročník | 3. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Využití získaných teoretických vědomostí v dalších odborných předmětech |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | DVOŘÁK, J., Z. KVÍTEK a J. SLABÝ. Betonové konstrukce I. Praha: Sobotáles, 2001. ISBN 80-85920-20-4. ČERVENKA, Petr. Betonové konstrukce II. Jihlava: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-56-5. |
| Pomůcky a prostředky | Počítač a dataprojektor, zobrazovací plocha |
| Anotace | Požární odolnost betonu |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, cvičení, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků 
a textů je Ing. Bc. Jiří Čihák.

Výklad

Požární odolnost betonu

Beton může být zapálen, stejně jako ostatní materiály. Jedná se o nehořlavý materiál, nevypouští jedovaté výpary, neprodukuje kouř, ani nekape rozžhavené kapky jako kov nebo plast po vystavení ohni. Beton také nezvyšuje požární zatížení v budově. Z těchto důvodů je beton dobře akceptovatelný při budování složitých, bezpečných a požárně exponovaných staveb. V mnoha případech se jedná 
o materiál prakticky ohnivzdorný. Beton má své vlastnosti pak především díky svým hlavním složkám, to je kamenivu a cementu a má tepelnou vodivost rovnu 1/21 oceli. Jedná se o pomalý přesun tepla, čímž vzniká účinný tepelný štít a to nejen mezi sousedními prostory, ale také při ochraně výztuže a vnitřní nosné části betonu před poškozením.

Betonová požární odolnost byla prokázána ve stovkách případů zahoření. Při svých běžných rozměrech umožní i 4 hodiny odolávat destrukci objektu

Abychom dokázali navrhnout stavby, které vyhovují požární bezpečnosti, musíme znát jejich vlastnosti při vysokých teplotách. Součástí každého stavebního díla je betonová či železobetonová konstrukce. Ve srovnání s jinými materiály má beton vysokou požární odolnost a bývá užíván k ochraně jiných konstrukčních materiálů.

Požárem zničená stěna betonového sila – Rumunsko

Přeměny složek betonu za určitých teplot

Teplota °C 	Hydratovaný cement 		Kamenivo

--------------------------------------------------------------------------------------------------

1 200			 tání

1 000

800 		6dekarbonizace 1CaCO3

700 		5dekompozice 3CSH

600 							přeměna křemene

500 		5dekompozice 2Ca(OH)2

400

200 		počátek dehydratace cementového gelu

100 		odpařování vody

Poznámky

1. CaCO3 = uhličitan vápenatý

2. Ca(OH)2 = hydroxid vápenatý (hašené vápno)

3. CSH = kalcium silikátový hydrát (vzniká reakcí vody a trikalcium silikátu)

4. C3S = trikalcium silikát (základní složka cementu)

5. dekompozice = rozložení

Základní přeměny betonu

Během požáru se mechanické vlastnosti betonové konstrukce mění. Po vychladnutí se beton do hodnot svých původních materiálových vlastností nevrátí. Nevratné měny způsobuje změna v chemických strukturách betonu a rozdílný obsah vody. Porušení betonové konstrukce se projevuje v odkrytých nechráněných částech dekompozicí cementové pasty.

Vybrané chemické změny za určitých teplot

100 °C

Dochází ke ztrátě váhy betonu vypařováním vody z mikropórů.

300 °C

Do této teploty se stále odpařuje voda chemicky vázaná, za vyšších teplot již nedochází ke ztrátě hmotnosti betonové konstrukce.

500 °C

Dehydratace hydroxidu vápenatého a jeho přeměna na oxid vápenatý a vodu. Pokud je ve směsi křemenné kamenivo, dochází k rozdílnému rozložení krystalů v něm 
a vzrůstu objemu konstrukce.

Vliv složení betonové směsi na požární odolnost

Referenční vzorek s vápencovým plnivem bez polypropylénových vláken (dále jen PP) se porušil při teplotě 600 až 800 °C. Po přidání PP vláken do směsi se vzorek neporušil kromě vzniku sítě povrchových prasklin. Nejvyšší zbytkovou tlakovou pevnost si zanechal vzorek, kde místo vápencového plniva byla použita mletá bezvápencovitá struska s přidáním PP vláken. Vzorek byl zatížen na nejvyšší testovanou teplotu 800 °C a měl nejméně povrchových prasklin. Pokud jsou do směsi přidány mikrosilika (křemičitý úlet - jemná drť) je explozivní povrchové odprýskávání konstrukce sníženo na minimum.

Závěr

Chování betonu při vysokých teplotách úzce závisí na jeho složení. První chemická změna je odpařování vázané vody z cementové pasty. Dále dojde k dekompozici určitých složek a ke změně krystalického uspořádání křemene, což může zvětšit objem. Požární odolnost betonové směsi lze navýšit použitím bezvápencovité strusky, polypropylénových vláken či mikrosilikami.

Cvičení

## Vysvětlete pojmy:

dekompozice

dehydratace

dekarbonizace

Test

Popište:

CaCO3

Ca(OH)2

CSH

C3S