„EU peníze školám“

Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov

reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

| III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT | VY_32_INOVACE_17_1_10 |
| --- | --- |
| Název vzdělávacího materiálu | Pájené spoje |
| Jméno autora | Ing. Miroslav Soukup |
| Tematická oblast | Strojní součásti |
| Vzdělávací obor | 23-51-H/01 Strojní mechanik |
| Předmět | Strojní součásti |
| Ročník | 1. |
| Rozvíjené klíčové kompetence | Rozvoj technického myšlení. Aplikování získaných informací v praxi. |
| Průřezové téma | Člověk a svět práce |
| Časový harmonogram | 1 vyučovací hodina |
| Použitá literatura a zdroje | KAREL MIČKAL. Strojnictví. Části strojů. Praha: Sobotáles, 2000. ISBN 80-85920-01-8. ULRICH FISCHER A KOLEKTIV. Základy strojnictví. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-86706-09-5. |
| Pomůcky a prostředky | Dataprojektor, tabule |
| Anotace | Pájené spoje |
| Způsob využití výukového materiálu ve výuce | Výklad, ověřovací pracovní list, test |
| Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu | Září 2012 |

Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva).

Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Miroslav Soukup.

Pracovní list

Vysvětlete technologii pájení – vyškrtejte nepravdivé výroky

- rozebíratelný spoj

- lze spojovat materiály stejného i rozdílného chemického složení

- k vytvoření spoje se používá pájka, která má vždy nižší teplotu, než je teplota tavení základního materiálu

- jako tvrdá pájka se používají slitiny mědi

- pájený spoj má vždy horší mechanické vlastnosti než základní vlastnosti

- nerozebíratelný spoj

- tavidlo chemicky čistí povrch stykových ploch a zabraňuje vzniku oxidů

- lze spojovat materiály pouze stejného chemického složení

- měkké pájky jsou pájky s teplotou tavení pod 1000ºC

- k vytvoření spoje se používá pájka, která má vyšší teplotu, než je teplota tavení základního materiálu

- jako měkká pájka se používá cín

- tvrdé pájky jsou pájky s teplotou tavení nad 500ºC

- tavidlo snižuje teplotu tavení pájky

- po pájení musíme spoj opláchnout, aby spoj nezměknul

- po pájení musíme spoj opláchnout, abychom snížily korozivní účinky tavidla

- měkké pájky jsou pájky s teplotou tavení pod 500ºC

- pájka musí mít dobrou zatékavost, vzlínavost

- jako měkká pájka se používá stříbro

- pájený spoj má vždy lepší mechanické vlastnosti než základní vlastnosti

Test

- Charakterizujte technologii pájení:

- Pájení je:

- Nerozebíratelný spoj

- Rozebíratelný spoj

- Spoj se silovým stykem

- Teplota pájení je vždy:

- Stejná jako teplota tavení základního materiálu

- Větší jako teplota tavení základního materiálu

- Menší jako teplota tavení základního materiálu

- Měkké pájky jsou s teplotou tavení:

- Nad 500 ºC

- Do 500 ºC

- Do 1000 ºC

- Tvrdé pájky jsou s teplotou tavení:

- Nad 500 ºC

- Do 500 ºC

- Do 1000 ºC

- Tavidlo používáme

- Pro chemické čištění stykových ploch

- Pro snížení teploty tavení pájky

- Pro zvýšení pevnosti spoje

- Jako tvrdou pájku používáme:

- Cín

- Olovo

- Stříbro